Eurobasic DF

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базифицирующе-маскирующий продукт, произведенный на основе неорганических солей и полифункциональных кислот. | Порошок | Прим.11,0 |  | 25% от кол-ва используемого хрома в производстве дабл-фейс. Важно отрегулировать pH между 3,4-3,5 | Его использование дает более равномерную базификацию и увеличение выбираемости хрома. Добавляется в ванную непосредственно в виде порошка. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт