Eurobasic HBN

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самобазифицирующе-маскирующий продукт, произведенный на основе неорганических солей и полифункциональных органических кислот. | Порошок | Прим.12,0 |  | 15% от кол-ва используемого хрома в зависимости от шкур и артикула. | Разработан специально для достижения медленной и равномерной базификации. Позволяет предотвратить внезапные скачки pH. Предварительно развести холодной водой. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт