Eurocationic H3C

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвертичный жирный амин | Жидкость | Прим.5,0 | К | 0,5-1% в качестве завершающего масляного покрытия 0,5-2% в дублении «вет-блю» | Придает мягкость и приятный гриф. Совместим с другими катионными, неионогенными продуктами и сырыми маслами. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт