Euroenzym WB-160

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединение основанное на непанкреатических ферментах с протеолетической активностью. | Порошок | Прим.5,0 |  | 1 -6 % в зависимости от вида шкур и желаемого эффекта, при предварительно достигнутом необходимом рH 0,5-3 гр/л в пикеле "дабл-фэйс" при рH 4,5-5 0,5-2 гр/л в процессе распикелевания "дабл-фэйс" при рH 4,8-5,2 | Разрушает жесткость структуры кожи, таким образом придавая мягкость и открытость структуре кожевой. Облегчает вес готового полуфабриката |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт