Eurofix K POWDER

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная органическая кислота. | Порошок | Прим.2,0 |  | 0,5-3% от веса строганого полуфабриката (если применяется в виде порошка) 5-30% от веса строганого полуфабриката (если применяется разведенным с водой 1:10) | Прекрасно фиксирующий продукт, не изменяющий катионный характер кожи. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт