Eurosintan AC

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром-алюминиевый синтан. | Порошок | Прим.3,5 |  | 8-10% отвеса голья в хромовом дублении. 5-6% для комбинированного дубления. 2-5% в процессе додубливания для всех типов кож. 2-5 г/л в дублении «дабл-фейс». | Может быть использован в преддублении и дублении всех типов кож. Его низкая связывающая способность помогает лицу оставаться гладким и компактным, обеспечивая полностью упругой коже сохранение эффекта эластичности. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт