Eurosintan CSF

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модифицированный линейный альдегид. Используется как преддубящий и додубливающий продукт. | Жидкость | Прим.6,0 |  | 2-3% от веса голья в преддодубливании. 3-4% от веса строганого полуфабриката в додубливании. 2-3 г/л для «дабл-фейс» | Преддубящий и додубливающий продукт для всех типов кож. Показывает хорошую светостойкость и увеличивает температуру сваривания готовых кож. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт