Eurosintan D73

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акрил-амидный сополимер. | Жидкость | Прим.7,0 | A | 2-4% в додубливании от веса строганого полуфабриката. 1-4 г/л для «дабл-фейс» во всех процессах от дубления до крашения | Имеет высокую светостойкость, придает наполненность, не уменьшая интенсивности окраски. Ввиду амфотерного характера, может использоваться в любых дубящих и додубливающих ваннах. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт