Eurosintan FA

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетический танин, производный от фенолсульфоновой кислоты и наполняющих продуктов. | Порошок | Прим.4,0 |  | 3-5% для артикулов для верха обуви из КРС. 4-6% для растительного додубливания. 5-8% для белых кож для верха обуви. | Замещающий синтан, используемый в додубливании белых или светлых оттенков кож. Имеет высокую светостойкость, дает прочное и гладкое лицо. Увеличивает равномерность крашения. Совместим со всеми растительными и синтетическими дубителями. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт