Eurosintan FDL

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фенольный синтан двойной конденсации. | Жидкость/ порошок | Прим.8,0 |  | 3-5% на вес строганого полуфабриката (в жидкой форме используется вдвое больше). | Обработанные кожи имеют серовато-белый (не чистый) цвет. Высокая дубящая способность. Придает коже округлость, наполненность и упругость. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт