Eurosintan FH

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фенол-сульфоновый синтан. | Жидкость/ порошок | Прим.4,0 |  | 2-6% для компактных кож. 5-7% для додубливания хромовых кож белых артикулов. 3-4% для додубливания растительно-хромовых кож. | Может быть использован как самостоятельный продукт или в комбинации с растительными экстрактами для всех типов кож. Придает наполненности и компактности коже. Имеет хорошую светостойкость. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт