Eurosintan JS

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафтален-сульфоновый синтан. | Порошок | Прим.5,0 |  | 0,2-0,5% для средних оттенков. 2-3% для пастельных оттенков. 5-10% от веса используемых экстрактов для растительного дубления. 0,5-2 г/л при крашении велюра «дабл-фейс» | Диспергирующий продукт для растительных дубящих экстрактов. Уменьшает вяжущую способность растительных дубителей и сродство красителей к кожевой, что способствует улучшению глубины и равномерности окраски. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт