Eurosintan OX

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производный оксазолидина. | Жидкость | >7,0 |  | 1-3% от веса голья. 1-2 г/л для «дабл-фейс». 1-3 г/л для пушнины. | Может быть использован как преддубящий, дубящий или додубливающий продукт для всех типов кож растительного или хромового дубления. Увеличивает выбираемость дубящих продуктов, сильно улучшает гладкость и прочность лица, повышает устойчивость на разрыв. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт