Eurosintetic  HLX

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лецитиновая эмульсия | Паста | Прим.8,0 | А | 7-10% для одежной наппы. 3-5% для верха обуви 6-8% для мебельных кож 1-2 г/л для «дабл-фейс» | Специально разработан для жирования для одежной и мебельной напп. Подходит для любых мягких кож, придает мягкий и приятный гриф. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт