Eurosintetic  LWBA

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетические эфиры и натуральные масла | Жидкость | Прим.7,0 | А | 2-5% для верха обуви. 2-4% для велюра и нубука. 4-8% для одежной кожи. 6-8% для мебельной кожи. | Обладает хорошей наполняющая способностью. Наделяет кожу исключительной мягкостью. Артикулы получаются с приятным, шелковистым грифом. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт