Eurosintetic COW

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фосфорированный эфир | Жидкость | Прим.7,0 | А | 1-3% для кож для верха обуви. 2-4% для велюра. 4-6% для одежной кожи | Превосходно проникает и способствует лучшему распределению натуральных жиров. Предотвращает потерю лица и не окисляется. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт