Eurosintetic DIJ

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетические эфиры | Жидкость | Прим.7,5 | А | 3-8% от веса строганого ПФ (полуфабриката) для всех типов кож. 1-3 г/л для «дабл-фейс» | Вспомогательный продукт в жировых композициях для улучшения проникновения в дублении и додубливании. Смазывает волокна внутри и увеличивает сопротивляемость на разрыв. Может использоваться в пикелевании, улучшая размачиваемость «вет-блю» и краста. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт