Eurosintetic LWF

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетические эфиры и рыбий жир. | Жидкость | Прим.7,0 | А | 1-2% для некоторых артикулов растительного дубления. 10-12% в мебельных кожах | Обладает глубоким смазывающим эффектом в кожах, требующих усиленной обработки в жировании. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт