Eurosintetic LWKM

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетический эфир | Паста | Прим.7,0 | А | 2-12% от веса строганого ПФ. 2-6г/л для «дабл-фейс» | Имеет хорошую внутри смазывающую способность. Особенно подходит для мебельных и одежных кож. Имеет особую светостойкость. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт