Eurosintetic LWSH

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетические эфиры | Жидкость | Прим.7,0 | А | 10-12% для одежной наппы. 2-4% для кож для верха обуви. 8-10% для велюра. До 16% для мебельных и моющихся артикулов. | Жирующий материал для производстве моющихся кож. Может выступать как самостоятельный продукт или совместно с другими жирующими материалами с высокой фиксирующейся способностью (сульфохлорированные парафины, синтетические эфиры) Фиксация производится с помощью соли хрома! |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт