Eurosintoil SFT

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетические эфиры | Жидкость | Прим.7,0 | А | 4-12% от веса строганого ПФ. 3-6 г/л как основной жирующий продукт для «дабл-фейс» 2-4 г/л в крашении | Обладает исключительной мягчащей и внутри смазывающей способностью. Может выступать как самостоятельный продукт или совместно с другими жирующими. Обладает хорошей выбираемостью и фиксацией, высокой светостойкостью. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт