Eurostop JE

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетические эфиры | Паста | Прим.7,0 | А | 10-12% для одежной наппы. 6-8% для верха обуви. 8-10% для велюра. До 16% для мебельных артикулов. | Жирующий материал для производства кож с легким водоотталкивающим эффектом. Фиксация производится с помощью соли хрома! Совместим с другими жирующими. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт