Eurosulphi EBC

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сульфитированный рыбий жир. | Жидкость | Прим.7,0 | А | 2-10% в зависимости от артикула кожи. 1-3 г/л для «дабл-фейс» | Специально разработан для мягких артикулов, особенной мебельных кож. Хорошо проникает, очень стабилен в дубильной ванне. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт