Eurosulpho HPB

| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натуральный сульфатированный жир. | Жидкость | Прим.7,0 | А | 3-8% в качестве главного продукта жирования в зависимости от артикула. | Особенно подходит для артикулов растительного дубления. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт